RTV:n Polyflor **Flow** PUR

RTV:n Polyflor **Flow** PUR, puukuvioinen, kalvopintainen muovimatto, joka voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Lattiapäällyste sisältää sertifioidun bakteereiden kasvua torjuvan ominaisuuden. Paksuus 2 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa, emissioluokka M1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 75 Mattotyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.