**Basicfloor työselitys**

Basicfloor kuivapuristettu, lasittamaton seinä- ja lattialaatta, valmistettu standardin EN14411 Blb GL mukaan, vedenimukyky alle 0,5%, lasittamaton, hapon ja emäksen kestävä. Ecolabel, Joutsenmerkki sekä EPD hyväksytty. Paksuus 9 mm, laatat valmistettu moduulimittaiseksi 2mm saumajaolla.

Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laatoituskentän koko max 9-12 m². Sivujen suhde max 1:2. SisäRYL 2013 ohjeen mukaan. Liikuntasauma aina kun rakenteessa on liikuntasauma. Liikuntasauma aina kun pinnat kohtaavat esim. seinän ja lattian rajakohta, seinien sisäkulmat jne.