Polyflor Silentflor PUR

Polyflor Silentflor PUR, akustopohjainen ja kalvopintainen muovimatto, jonka askeläänivaimennus 19 db, ja joka voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Kokonaispaksuus 3,7 mm, kalvopaksuus 0,65 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa, emissioluokka M1.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 75 Mattotyö, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.