**Kalksten työselitys**

**Kalksten** kuivapuristettu lasittamaton lattialaatta, EN14411 Bla UGL, vedenimukyky alle 0,5%, rektifioitu, paksuus 10 mm, murtolujuus >1300 N. Asennus 3 mm saumalla. Himmeäpintaisen **Kalkstenin** liukuesteluokka on R10/B.

Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laatoituskentän koko max 25 – 30 m². Sivujen suhde max 1:2. Kentän maksimi pituus 8m. Liikuntasauma aina kun rakenteessa on liikuntasauma. Liikuntasauma aina kun pinnat kohtaavat esim. seinän ja lattian rajakohta, seinien sisäkulmat jne.